Panou solar

  Tip tub solar: Heat Pipe

  Număr tuburi: 20

  Dimensiuni tub: 58/1800 mm

  Material tub: Borosilicat Glass 3.3

  Material cadru: oţel inox 301

  Grosime sticlă tub: 1,5 mm

  Valoare vaccum în tub: < 5 x 10-2 Pa

  Suprafaţă de absorbţie: 0,08 m2/tub

  Suprafaţă de absorbţie totală panou: 1,6 m2

  Suprafaţă totală panou: 3,5 m2

  Dimensiuni panou: 1760 x 2000 mm

  Presiune maximă de lucru: 8 bar

  Temperatură de lucru: 220°C

  Rezistent la grindină de 25 mm

  Material absorbant: Tinox pe platbandă din aluminiu

Boiler BB 120 S1 M/V

Boilerele  BB/S1M  sunt  boilere  de  perete  cu  două schimbătoare de căldură destinate preparării apei calde menajere  cu ajutorul agentului termic furnizat de două surse diferite. Schimbătoarele de căldură sunt:

 Un  schimbător  de  căldură  de  tip  serpentină  cu

suprafaţă mare de schimb

 Un al 2-lea schimbător de tip vas în vas

Protecţie anticoroziune: emailare şi anod din magneziu

Capacitate: 120 litri Greutate: 98 kg Diametru: 520 mm Înălţime: 900 mm

Grup de pompare S002

Caracteristici tehnice:

  Robinet sferic cu termometru

  Pompă de circulaţie solară WILO

  Supapă de siguranţă 6 bar

  Robinet de golire

  Debitmetru pentru reglare debit

  Clapetă antiretur

 Manometru

  Izolaţie termică

  Temperatură de funcţionare: 140°C

Regulator solar PROFISOLAR 13 - Franţa

Caracteristici tehnice:

 13 sisteme solare

 Afişaj digital iluminat

 Gestionează panouri Est/Vest

 Intrări: 4 – temperatură

 Ieşiri: 3 – de comutare

 Livrat cu 1 sondă PT 1000 înaltă temperatură şi 2 sonde

temperatură normală

 Diferenţă de temperatură pentru pornire pompă: 3 - 20°C

 Diferenţă de temperatură pentru oprire pompă: 1 - 18°C

 Funcţii vacanţă, anti-îngheţ, încălzire suplimentară

Vas de expansiune solar

Caracteristici tehnice:

  Capacitate: 18litri

  Membrană schimbabilă

  Presiune de lucru: 8 bar

  Membrană dinSBR

  Racord:3/4˝

  Temperatura de lucru: 110°C

Vas de expansiune pentru boiler

Caracteristici tehnice:

  Capacitate: 18 litri

  Membrană schimbabilă

  Presiune de lucru: 10 bar

  Membrană din EPDM

  Racord: 3/4˝

  Temperatura de lucru: 100°C

Aerisitor solar

Vană de amestec solară

Caracteristici tehnice:

  Racord: ½˝

  Temperatură de lucru: max. 130°C

  Presiune maximă de lucru: 10 bar

Caracteristici tehnice:

  Racord:¾˝

  Reglaj temperatură: 30 – 65°C

  Temperatură maximă de lucru: 110°C

  Presiune maximă de lucru: 7 bar